真空镀膜过程中常见问题分析

| 问题1：烧蚀现象，镀膜层被烧黑或变黄的现象 |  |
| --- | --- |
| 原因 | 应对措施 |
| 工件与钨丝的距离过近 | 根据工件调整与钨丝的距离 |
| 蒸发的发光时间过长 | 控制金属蒸发的时间 |
| 蒸发时的电力过高 | 控制蒸发时的电压 |
| 在真空度低的状态下作业 | 严格控制蒸发的真空度 |
| 铝丝被氧化 | 清洁铝丝或更高纯度的铝丝 |
| 问题2：失光，镀膜层颜色出现灰色，失去镜面效果的金属光泽 |  |
| 原因 | 应对措施 |
| 铝丝过薄地被蒸发 | 增加铝丝的用量 |
| 发光时间过短 | 控制金属蒸发的时间 |
| 在真空度低的状态下作业 | 严格控制蒸发的真空度 |
| 蒸发速率过慢 | 提高蒸发速率 |