木器漆辊涂砂光底

| 配方 | 数量 | 产品特性 |
| --- | --- | --- |
| 2202 | 30 | 科田高性价比低粘聚酯 |
| 2102 | 25 | 科田低粘聚酯 |
| 4216 | 15 | 科田改性环氧，具有固化快、硬度高、流平润湿佳的特点 |
| 滑石粉 | 26 |  |
| 1173 | 3.5 |  |
| 助剂 | 0.5 |  |
| 油漆规格 4500cps/25℃ 涂布方式：辊涂于实木板上 漆膜性能：附着好、易砂光 附着力(3M胶带) ：5B 建议涂布：30-40g/ m² /遍 过机能量：800mj/cm² |  |  |